- D.04.06.07	Podbudowa z betonu cementowego

# 1. WSTĘP

1.1 Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania podbudowy z betonu cementowego w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej      Zaskocz - Jaworze”.

  - Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.2.2.Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm krajowych, które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku polskim. Normy te winny być uważane za integralną część tychże

i odczytywane w powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

## 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji należy stosować dla zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego C12/15.

Ustalenia zawarte są w STWiORB DMU.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.3.

## 1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Dylatowana zbrojona nawierzchnia betonowa – nawierzchnia betonowa z dylatacjami poprzecznymi. Dylatacje te mogą być skurczeniowe lub wydłużeniowe. Płyty zawierają zbrojenie w postaci włókien stalowych.

1.4.2. Beton – materiał powstały ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody oraz ewentualnych domieszek i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu.

1.4.3. Mieszanka betonowa – całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym zagęszczenie wybraną metodą.

1.4.4. Beton stwardniały – beton, który jest w stanie suchym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości.

1.4.5. Beton projektowany – beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane producentowi, odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i dodatkowymi cechami.

1.4.6. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowaną betonu RbG dla próbek walcowych i próbek sześciennych.

1.4.7. Szerokość rozwarcia rysy (CMOD) – liniowe przemieszczenie mierzone czujnikiem zainstalowanym na belce poddanej skupionemu w środku obciążeniu F.

1.4.8. Domieszki napowietrzające – powierzchniowo czynne preparaty sproszkowane lub ciekłe powodujące powstanie podczas mieszania masy betonowej wielkiej liczby kulistych zamkniętych pęcherzyków o wielkości do 200 mikrometrów.

1.4.9. Preparaty pielęgnacyjne - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na jego powierzchnię, wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu przed odparowaniem wody.

1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i umożliwiająca wydłużanie się i kurczenie płyt.

1.4.11. Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca tylko kurczenie się płyt.

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju poprzecznego.

1.4.13. Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco.

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi przepisami i polskimi normami                             i z definicjami podanymi w ST DMU-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Cement

Należy zastosować cement CEM II 42,5 N lub R odpowiadający wymaganiom przedstawionym w tablicy 1. Dodatkowo cement powinien spełniać wymagania określone w PN-EN 197-1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu klasy 42,5

| Lp. | Właściwości | Wymagania | Badanie wg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość normowa na ściskanie po 28 dniach, MPa | 42,5 ≤ R ≤ 62,5 | PN-EN-196-1 |
| 2 | Początek wiązania, min | ≥ 60 | PN-EN-196-3 |
| 3 | Stałość objętości (rozszerzalność), mm | ≤ 10 | PN-EN 196-3 |
| 4 | Strata prażenia, % m/m | ≤ 5,0 | PN-EN 196-2 |
| 5 | Zawartość siarczanów SO3, % m/m | ≤ 4,0 dla 42,5 R ≤ 3,5 dla 42,5 N | PN-EN 196-2 |
| 6 | Zawartość chlorków, % m/m | ≤ 0,10 | PN-EN 196-21 |
| 7 | Pozostałość nierozpuszczalna | ≤ 5,0 | PN-EN 196-2 |

Dopuszcza się cement innego rodzaju pod warunkiem akceptacji Projektanta oraz Inspektora i bezwzględnego zachowania wymagań dla mieszanki betonowej i betonu.

## 2.2. Kruszywo

Do betonu należy stosować kruszywa mineralne zgodnie z PN-EN 12620. Dostarczone na budowę kruszywo powinno posiadać deklarację zgodności i być oznakowane znakiem CE lub B.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnić uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności.

Wymagania dla kruszywa do betonu określa tablica 2.

Tablica 2. Wymagania dla kruszywa.

| Lp. | Parametry kruszywa | Jednostka | Opis grupy uziarnienia |  | Badanie wg normy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0/31,5 mm (naturalne) | 0/31,5 mm (łamane) |  |
| 1 | Kształt ziarna | SIDeklarowana | FI15, SI15 | FI20, SI20 | PN-EN 933-4 |
| 2 | Wymiar ziarna | GC, GF, GN, GA | GA90 GA85 | GA90 GA85 | PN-EN 933-1 |
| 3 | Obecność zanieczyszczeń |  | barwa jaśniejsza | barwa jaśniejsza | PN-B-06714/12 |
| 4 | Pyły, kategoria nie wyższa niż: | fDeklarowana | f1,5 | f1,5 | PN-EN 933-1 |
| 5 | Ziarna przekruszone lub łamane/całkowicie zaokrąglone, kategoria nie niższa niż: | CDeklarowana | C0/100 | C75/10 | PN-EN 933-5 |
| 6 | Odporność na rozdrabnianie, kategoria nie wyższa niż: | SZDeklarowana LADeklarowana | LA25 | LA25 | PN-EN 1097-2 |
| 7 | Odporność na polerowanie, kategoria nie niższa niż: | PSVDeklarowana | PSV50 | PSV50 | PN-EN 1097-8 |
| 8 | Skurcz przy wysychaniu | SDeklarowana | 0,03 | 0,03 | PN-EN 1367-4 |
| 9 | Nasiąkliwość | WA241 WA242 | WA242 | WA242 | PN-EN 1097-6 |
| 10 | Mrozoodporność (odporność na zamarzanie i odmrażanie), kategoria nie wyższa niż: | FDeklarowana | F1 | F1 | PN EN 1367-1 |
| 11 | Zawartość zanieczyszczeń organicznych lekkich, kategoria nie wyższa niż: | % | mLPC0,1 | mLPC0,1 | PN-EN 1744-1 |
| 12 | Trwałość a reaktywność alkaiczno-krzemionkowa | % | stopień 0 | stopień 0 | PN-B-06714/46 |
| 13 | Wskaźnik piaskowy, nie niższy niż: | - | 25 | 25 | PN-EN 933-8 |
| 14 | Zawartość siarczanu rozpuszczalnego w kwasie, kategoria nie wyższa niż: | ASDeklarowana | AS0,2 | AS0,2 | PN-EN 1744-1 |
| 15 | Całkowita zawartość siarki, nie więcej niż: | % | 0,1 | 0,1 | PN-EN 1744-1 |
| 16 | Zawartość domieszek wpływających na układanie i twardnienie betonu | % | zwiększenie czasu wiązania -10minut <120 | zwiększenie czasu wiązania -10minut <120 | PN-EN 1744-1 |
| 17 | Uwolnienia radioaktywności metali ciężkich PAKs lub podobnych niebezpiecznych substancji | Bq/kg | F1max=0,25 F2max=11,70 | F1max=0,25 F2max=11,70 | Instrukcja ITB 234/95 |

2.3. Woda

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej nawierzchni należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008.

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

## 2.4. Domieszki napowietrzające

Do napowietrzania mieszanki betonowej należy stosować domieszki napowietrzające, zgodne z normą PN-EN 934-2:1999.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzającymi oraz sposób oznaczania w nich zawartości powietrza, powinny być zgodne z PN-EN 12350-7:2001.

Zalecaną zawartość powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Zalecana zawartość powietrza w mieszance betonowej:

| Maksymalna | Zwartość powietrza (% obj.) w mieszance betonowej |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| średnica ziaren kruszywa, | bez domieszki upłynniającej lub uplastyczniającej |  | z domieszką upłynniającą lub uplastyczniającą |  |
| mm | średnia dzienna | minimalna | średnia dzienna | minimalna |
| 31,5 | 4,5 | 4,0 | 5,0 | 4,0 |

## 2.5. Masy zalewowe lub wkładki uszczelniające

Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna posiadać deklarację zgodności do normy 
PN-EN 14188-1 i być oznakowana znakiem CE. Wymagania masy zalewowej:

- temperatura mięknienie wg PiK [oC]:					100±10,

- penetracja w temp. 25oC [0,1mm]:					90±10,

- penetracja i odprężenie sprężyste w 25oC [%]:				10±5,

- odporność cieplna, penetracja stożka [0,1mm]:				≤90,

- odporność cieplna, odbojność [%]:					≤30,

- odporność na spływanie początkowe [mm]:				≤3,

- odporność na spływanie po degradacji przez ogrzewanie [mm]:		≤3,

- wytrzymałość złącza, maksymalne naprężenie [N/mm2]:			≤0,75,

- (adhezja/kohezja – wynik pozytywny),

- kohezja, maksymalne naprężenie [N/mm2]:				≤0,1,

- (adhezja/kohezja – wynik pozytywny).

Dopuszcza się zastosowane mas zalewowych na gorąco o innych parametrach przy akceptacji Inżyniera.

Ze względu na przyjęte wymiary szczelin nie dopuszcza się do stosowania mas zalewowych układanych na zimno.

## 2.6. Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej

Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane:

- preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną,

- włókniny według PN-P-01715:1985,

- folie z tworzyw sztucznych,

- piasek i woda.

## 2.7. Mieszanka betonowa i dodatki

Mieszanka betonowa powinna posiadać klasę konsystencji S2, z dopuszczeniem S1.

Ponadto mieszanka betonowa powinna spełniać warunek maksymalnej zawartości alkaliów, która powinna być mniejsza od 3kg/m3

Ilość dodatków do betonu należy określać na podstawie badań wstępnych przeprowadzonych 
na mieszance betonowej o temperaturze od 15oC do 22oC. W badaniu wstępnym należy badać 
co najmniej 3 próbki pobranego z każdego z 3 zarobów.

Maksymalna ilość popiołu lotnego, uwzględniania w wartości tzw. współczynnika k powinna spełniać warunek:

- popiół lotny/cement ≤ 0,33 masowo.

Dla betonu zawierającego cement CEM I 42,5 dopuszcza się wartość współczynnika k=0,4.

Maksymalna ilość pyłu krzemionkowego, uwzględniania w wartości tzw. współczynnika k powinna spełniać warunek:

- pył krzemionkowy/cement ≤ 0,11 masowo.

Dla betonu zawierającego cement CEM I dopuszcza się stosowanie następujących wartości współczynnika k;

- dla określonego współczynnika woda/cement ≤ 0,45:	k=2,0,

- dla określonego współczynnika woda/cement ≥ 0,45:	k=1,0.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej powinna wynosić od 4 do 6%.

Domieszka napowietrzająca nie powinna obniżać wytrzymałości betonu na ściskanie więcej niż o 10%                     w stosunku do betonu bez domieszki Przy stosowaniu domieszek napowietrzających należy przestrzegać instrukcji producenta.

## 2.8. Beton

Minimalna wytrzymałość charakterystyczna na ściskanie oznaczona na próbkach:

- walcowych:	18 N/mm2,

Zawartość chlorków w betonie, określona jako procentowa zawartość jonów chloru w odniesieniu do masy cementu nie powinna przekraczać 1,0% (klasa CI 1,0).

Zalecane wartości graniczne dotyczące składu oraz właściwości betonu:

- maksymalne w/c:				0,50

- minimalna zawartość cementu (kg/m3):	250,

- minimalna zawartość powietrza (%):		4.

## 2.9. Nawierzchnia betonowa

Nawierzchnia betonowa powinna odpowiadać wymaganiom funkcjonalnym określonym w PN-EN 13877-2. Nawierzchnia betonowa powinna charakteryzować się następującymi właściwościami:

- klasa wytrzymałości na ściskanie na próbkach odwierconych: CC18,

- wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu  próbki z odwiertu: SC2,4,

- grubość nawierzchni - kategoria tolerancji T4,

- mrozoodporność – kategoria FT2,

- odporność na zużycie nawierzchni betonowej przy zastosowaniu opon okolcowanych – brak wymagań.

- odporność na wnikanie paliwa i oleju w beton: dopuszczalna pionowa głębokość przenikania nie powinna być większa niż 30 mm.

Gęstość próbki wyciętej z całej grubości nawierzchni betonowej nie powinna być mniejsza niż 95% wartości średniej gęstości, nie mniej niż sześciu w pełni zagęszczonych, nasyconych i uformowanych próbek, zrobionych z takiej samej mieszanki i badanych po tym samym czasie dojrzewania. Odwiert powinien mieć średnicę nie mniejszą niż czterokrotny wymiar największego kruszywa w betonie. W żadnym wypadku średnica nie powinna być mniejsza niż 100 mm. Do oznaczania gęstości powinien zostać wykorzystany cały rdzeń z odwiertu. Gęstość betonu z próbki odwierconej należy oznaczać zgodnie z PN-EN 12390-7, z dokładnością do 10 kg/m3. 
W przypadku, gdy odwiercona próbka zawiera zbrojenie i dyble, masa i objętość stali mogą być uwzględniane 
w obliczeniach gęstości.

Wyznaczanie gęstości maksymalnie zagęszczonych uformowanych próbek powinno być zgodne z PN-EN 12350-1, PN-EN 12390-1 i PN-EN 12390-2.

# 3. SPRZĘT

- Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy betonowej powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu:

- wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 2%.

- przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji),

- mechanicznych listw wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej,

- zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno dostępnych.

# 4. TRANSPORT

- Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem.

- Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

- Masy zalewowe i preparaty pielęgnacyjne należy dostarczać zgodnie z warunkami podanymi w świadectwach dopuszczenia.

# 5. WYKONANIE ROBÓT

- 5.1. Projektowanie mieszanki betonowej

- Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki betonowej oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników 
i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.

- Projektowanie mieszanki betonowej polega na:

- doborze kruszywa do mieszanki,

- doborze ilości cementu,

- doborze ilości wody,

- doborze domieszek.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

- Zalecane rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 4.

- Tablica 4. Zalecane graniczne uziarnienie mieszanki kruszyw

| Średnica sita | Rzędne krzywych granicznych Mieszanka mineralna od 0 do 31,5 mm |
| --- | --- |
| Przechodzi przez |  |
| 31,5 | 100 |
| 22,4 | 76-88 |
| 16,0 | 60- 80 |
| 11,2 | 48-71 |
| 8,0 | 40-65 |
| 5,6 | 31-59 |
| 4,0 | 25-55 |
| 2,0 | 20-45 |
| 1,0 | 15-35 |
| 0,25 | 2-12 |
| 0,125 | 1-5 |

- Podczas projektowania składu betonu należy wykonać próbne zaroby w celu sprawdzenia właściwości mieszanki betonowej, w następującym zakresie:

- oznaczenie konsystencji. Metodę pomiaru zatwierdza Inżynier po przedstawieniu propozycji przez Wykonawcę.

- oznaczenie zawartości powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:2001.

## 5.2. Warunki przystąpienia do robót

- Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC i nie wyższa niż 25oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni.

- Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 250C pod warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 300C. W przypadkach koniecznych dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej 50C pod warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyżej 50C przez okres co najmniej 3 dni.

- Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu.

- Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza podano w tablicy 4.

- Tablica 5. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej

| - Temperatura powietrza tp, 0C | - Temperatura układanej mieszanki betonowej tb, oC | - Uwagi |
| --- | --- | --- |
| - + 5 < tp £ + 25 | - + 5 £ tb£ + 30 | - dopuszcza się prowadzenie robót |
| - + 25 < tp < + 30 | - tb £ + 30 | - stosowanie specjalnych zabiegów |

## 5.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej

- Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, należy wytwarzać 
w wytwórniach betonu, zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki.

- Składniki betonu powinny być dozowane zgodnie z normą PN-EN 206-1 [6]. Domieszkę napowietrzającą należy dozować razem z wodą zarobową.

- Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób zabezpieczający przed segregacją i wysychaniem.

## 5.4. Wbudowywanie mieszanki betonowej

- Wbudowywanie mieszanki betonowej należy wykonywać w sposób zapewniający równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności. Do zagęszczenia mieszanki betonowej należy stosować mechaniczne urządzenia wibracyjne, zapewniające jednolite zagęszczenie.

- Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową muszą być gładkie, czyste, pozbawione resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający przyczepność betonu do prowadnic.

- Deskowanie musi zapewnić uzyskanie przez podbudowę wymaganych spadków podłużnych i poprzecznych.

## 5.5. Pielęgnacja nawierzchni

- Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej pracochłonną.

- Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie szybko po zakończeniu wbudowywania betonu. Ilość preparatu powinna być zgodna z ustaleniami aprobaty technicznej. Preparatem pielęgnacyjnym należy również pokryć boczne powierzchnie płyt.

- W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być - mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego - dodatkowo pielęgnowana wodą.

- W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie pielęgnacji polegającej na przykryciu nawierzchni matami lub włókninami i spryskiwaniu wodą przez okres 7 do 10 dni. W przypadku  gdy temperatura powietrza jest powyżej 250 C pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni.

- Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni wymaga każdorazowej zgody Inżyniera.

## 5.6. Wykonanie szczelin

- W nawierzchni betonowej należy wykonać szczeliny pozorne poprzeczne miejscach wskazanych przez Inżyniera. Rozstaw szczelin pozornych nie powinien być mniejszy niż 5,0 m. Niedopuszczalne jest wykonanie szczeliny poprzecznej np. przez studzienkę kanalizacyjną czy wpust uliczny. Szczeliny pozorne należy wykonywać przez nacinanie stwardniałego betonu tarczowymi piłami mechanicznymi na głębokość od 1/4 do 1/3 grubości nawierzchni betonowej w dwóch etapach:

- pierwsze cięcie w czasie zgodnym z tablicą 4 za pomocą piły mechanicznej grubości ok. 3 mm,

- drugie cięcie – po min. 48 godzinach o wylania mieszanki betonowej w celu poszerzenia szczeliny do szer. 8 mm i głębokości ok. 25-30 mm.

- Nie dopuszcza się wykonania szczelin pozornych innymi metodami (np. poprzez wwibrowywanie wkładek z drewna lub tworzywa).

- Wytrzymałość betonu na ściskanie w momencie nacinania powinna wynosić od 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas rozpoczęcia nacinania szczelin w zależności od temperatury powietrza podano w tablicy 6.

- Tablica 6. Czas rozpoczęcia nacinania szczelin

| - Średnia temperatura powietrza w 0 C | - ok. 5 | - od 5 - do 15 | - od 15 - do 25 | - od 25 - do 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Ilość godzin od ułożenia mieszanki do osiągnięcia przez beton wytrzymałości 10 MPa | - od 20 - do 30 | - od 15 - do 20 | - od 10 - do 15 | - od 6 do 10 |

## 5.9. Wypełnienie szczelin masami zalewowymi lub wkładkami

Wypełnienie istniejącej szczeliny pozornej obejmuje następujące czynności:

- oczyszczenie szczeliny szczotkami mechanicznymi, z zanieczyszczeń obcych, pozostałości szlamu 
po cięciu betonu itp.,

- osuszenie zawilgoconej szczeliny strumieniem sprężonego, gorącego powietrza za pomocą tzw. lancy gorącego powietrza,

- wypełnienie dolnej części szczeliny (jeśli jest to wymagane) za pomocą piasku, sznura uszczelniającego,

- zagruntowanie, bocznych ścianek szczelin, środkiem gruntującym, zwiększającym przyczepność masy do szczeliny, w przypadku, gdy zaleca to producent masy,

- wprowadzenie masy zalewowej (uszczelniającej) do szczelin, ręcznie grawitacyjnie lub mechanicznie pod ciśnieniem; ewentualne usunięcie nadmiaru masy i jej wyrównanie oraz usunięcie powstałych zabrudzeń.

Wypełnianie szczelin masami zalewową na gorąco wolno wykonywać przy suchej, możliwie bezwietrznej pogodzie.

Wypełnianie szczelin masą zalewową należy wykonywać ściśle według zaleceń producenta.

Dopuszcza się inny sposób wypełniania szczelin, pod warunkiem akceptacji Inżyniera.

# 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

## 6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszywa oraz w przypadkach wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji.

- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.1 do 2.3 oraz w punktach  5.1 i 5.2 niniejszej STWiORB.

## 6.2. Badania w czasie robót

- 6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

- Częstotliwość i zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania nawierzchni betonowej podano w tablicy 6.

- 6.2.2. Właściwości kruszywa

- Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.

- 6.3.3. Właściwości wody

- W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-EN 1008.

- 6.2.4. Właściwości cementu

- Dla każdej dostawy cementu należy określić jego właściwości. Wyniki powinny być zgodne z PN-EN 197-1 i PN-B-19705.

- Tablica 7. Częstotliwość oraz zakres badań w czasie wykonywania nawierzchni betonowej

| - Lp. | - Wyszczególnienie badań | - Częstotliwość badań. - Minimalna liczba - na dziennej działce roboczej |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Właściwości kruszywa | - wg wskazania Inżyniera |
| - 2 | - Właściwości wody | - wg wskazania Inżyniera |
| - 3 | - Właściwości cementu | - wg wskazania Inżyniera |
| - 4 | - Uziarnienie mieszanki mineralnej | - wg wskazania Inżyniera |
| - 5 | - Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej | - wg wskazania Inżyniera |
| - 6 | - Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej | - wg wskazania Inżyniera |
| - 7 | - Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach | - wg wskazania Inżyniera |
| - 8 | - Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu po 28 dniach | - wg wskazania Inżyniera |
| - 9 | - Oznaczenie nasiąkliwości betonu | - wg wskazania Inżyniera |
| - 10 | - Oznaczenie mrozoodporności betonu | - wg wskazania Inżyniera |

- 6.2.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej

- Uziarnienie mieszanki mineralnej należy określić według PN-EN 933-1. Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą.

- 6.2.6. Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej

- Badanie konsystencji mieszanki betonowej należy wykonać zgodnie z normą wg metody podanej w recepcie.

- 6.2.7. Oznaczenie zawartości powietrza w mieszance betonowej

- Badanie zawartości powietrza w mieszance betonowej należy wykonać zgodnie z PN-EN 12350-7: 2001. Wyniki badań powinny być zgodne z receptą.

- 6.2.8. Wytrzymałość betonu na ściskanie

- Przed oznaczeniem wytrzymałości na ściskanie należy przeprowadzić oznaczenie gęstości betonu wg PN-EN 12390-7:2001. Gęstość nie powinna być mniejsza niż 97% gęstości średniej podanej w recepcie.

- Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie należy wykonać zgodnie z  PN-EN 12390-3:2001. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.8.

- 6.2.9. Wytrzymałość betonu na rozciąganie przy zginaniu

- Badanie wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu należy wykonać zgodnie z PN-EN 12390-5:2001. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami zawartymi w pkt. 2.8.

- 6.2.10. Mrozoodporność betonu

- Badanie mrozoodporności betonu należy wykonać zgodnie z PN-B-06250:1988. Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.8.

## 6.3. Badania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni betonowej

- 6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów

- Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów podaje  tablica 8.

- Tablica 8. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni betonowej

| - Lp. | - Wyszczególnienie badań i pomiarów | - Minimalna częstotliwość badań - i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - Szerokość nawierzchni | - w min. 3 przekrojach |
| - 2 | - Równość podłużna | jw. |
| - 3 | - Równość poprzeczna | jw. |
| - 4 | - Spadki poprzeczne | jw. |
| - 5 | - Rzędne wysokościowe | jw. |
| - 6 | - Ukształtowanie osi w planie*) |  |
| - 7 | - Grubość nawierzchni | - jw. |
| - 8 | - Sprawdzenie szczelin - rozmieszczenie, wypełnienie | - każda szczelina |
| - 9 | - Wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie i mrozoodporność | - w przypadkach wątpliwych, według decyzji Inżyniera |

- 6.3.2. Szerokość

- Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją od 0 do 3 cm.

- 6.3.3. Równość

- Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć łatą 4-metrową.

- Nierówności nawierzchni nie mogą przekraczać 6 mm.

Nierówności poprzeczne nawierzchni należy mierzyć łatą 2-metrową. Nierówności nie mogą przekraczać 3 mm.

- 6.3.4. Spadki poprzeczne nawierzchni

- Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
z tolerancją ± 0,5 %.

- 6.3.5. Rzędne wysokościowe nawierzchni

- Rzędne wysokościowe nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 1,0 cm.

- 6.3.6. Usytuowanie w planie

- Usytuowanie w planie powinna być usytuowana zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancją ± 5 cm.

- 6.3.7. Grubość nawierzchni

- Grubość nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją do ± 1,0 cm.

- 6.3.8. Sprawdzanie szczelin

- Sprawdzanie polega na oględzinach zewnętrznych i na ewentualnym otwarciu w przypadkach wątpliwych szczeliny na długości min. 10 cm. Rozmieszczenie szczelin i wypełnienie szczelin powinno być zgodne 
z niniejsza STWiORB z tolerancją: rozmieszczenie ±5 cm., wypełnienie – poziom masy w szczelinach od 0 do -5 mm (menisk wklęsły).

- 6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie, rozciąganie i mrozoodporność

- W wypadku wątpliwości co do jakości betonu podbudowy: Sprawdzenie polega na odwierceniu lub wycięciu próbek z wykonanej nawierzchni i przebadaniu w sposób określony w normach przedmiotowych i STWiORB.

# 7. OBMIAR ROBÓT

- Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy).

# 8. ODBIÓR ROBÓT

- Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i STWiORB, jeżeli wszystkie pomiary i badania 
z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- Cena wykonania 1 m2 nawierzchni betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- wyprodukowanie mieszanki betonowej,

- transport mieszanki na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża,

- ustawienie deskowań,

- ułożenie warstwy nawierzchni i zagęszczenie,

- pielęgnacja nawierzchni,

- wycięcie, oczyszczenie i wypełnienie materiałem uszczelniającym poprzecznych szczelin,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

Cena wykonania robót obejmuje:

- roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,

- prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych.

# 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

## 10.1.Normy

| - PN-EN 196-1:1996 | Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości |
| --- | --- |
| - PN-EN 196-2:1996 | Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu |
| - PN-EN 196-3:1996 | Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości |
| - PN-EN 196-6:1996 | Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia |
| - PN-EN 197-1 | Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku |
| - PN-EN 206-1 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| - PN-EN 480-11:2000 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie |
| - PN-EN 934-2:1999 | Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania |
| - PN-EN 12350-1:2001 | Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek |
| - PN-EN 12350-2:2001 | Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą stożka opadowego |
| - PN-EN 12350-3:2001 | Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą VeBe |
| - PN-EN 12350-4:2001 | Badania mieszanki betonowej. Część 4. Badanie konsystencji metodą oznaczania stopnia zagęszczalności |
| - PN-EN 12350-5:2001 | Badania mieszanki betonowej. Część 5. Badanie konsystencji metodą stolika rozpływowego |
| - PN-EN 12350-6:2001 | Badania mieszanki betonowej. Część 6. Gęstość |
| - PN-EN 12350-7:2001 | Badania mieszanki betonowej. Część 7. Badanie zawartości powietrza. Metody ciśnieniowe |
| - PN-EN 12390-1:2001 | Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do badania i form |
| - PN-EN 12390-2 | Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do badań wytrzymałościowych |
| - PN-EN 12390-3:2001 | Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania |
| - PN-EN 12390-4:2001 | Badania betonu. Część 4. Wytrzymałość na ściskanie – Specyfikacja maszyn wytrzymałościowych |
| - PN-EN 12390-5:2009 | Badania betonu -- Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania |
| - PN-EN 12390-6:2001 | Badania betonu. Część 6. Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badania |
| - PN-EN 12390-7:2001 | Badania betonu. Część 7. Gęstość betonu |
| - PN-EN 12390-8:2001 | Badania betonu. Część 8. Głębokość penetracji wody pod ciśnieniem |
| - PN-EN 12504-1:2001 | Badania betonu w konstrukcjach. Część 1. Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie wytrzymałości na ściskanie |
| - PN-S-96014 | Drogi samochodowe i lotniskowe -- Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną -- Wymagania i badania |
| - PN-B-06714-12: 1976 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych |
| - PN-B-06714-13: 1978 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych |
| - PN-EN 933-1 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu ziarnowego -- Metoda przesiewania |
| - PN-B-06714-16: 1978 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn |
| - PN-B-06714-18: 1977 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości |
| - PN-B-06714-19: 1978 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą bezpośrednią |
| - PN-B-06714-26: 1978 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części organicznych |
| - PN-B-06714-28: 1978 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową |
| - PN-B-06714-42: 1979 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles |
| - PN-B-06714-43: 1979 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn słabych |
| - PN-B-11111: 1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka |
| - PN-B-11112: 1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych |
| - PN-B-11113: 1996 | Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
| - PN-B-19705 | Cement specjalny. Cement portlandzki siarczanoodporny |
| - PN-EN 1008 | Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. |
| - PN-P-01715: 1985 | Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych oraz metod badań |
| - BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| - BN-64/8931-01 | Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego |
| - BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą |
| - PN-EN 12620 | Kruszywa do betonu |
| - PN-EN 13877-1 | Nawierzchnie betonowe – Część 1: Materiały |
| - PN-EN 13877-2 | Nawierzchnie betonowe – Część 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych |
| - PN-EN 13877-3 | Nawierzchnie betonowe – Część 3: Wymagania dla dybli stosowanych w nawierzchniach drogowych |
| - PN-EN 14188-1 | Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe. Część 1: Wymagania wobec zalew drogowych na gorąco |
| - PN-EN 933-4 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu |
| - PN-EN 1097-6 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości |
| - PN-EN 933-1 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania |
| - PN-B-06714-12 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych |
| - PN-EN 933-5 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych |
| - PN-EN 1097-2 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie |
| - PN-EN 1097-8 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: Oznaczanie polerowalności kamienia |
| - PN-EN 1367-4 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu |
| - PN-EN 1367-1 | Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności |
| - PN-EN 1744-1 | Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna |
| - PN-B-06714-46 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką |
| - PN-EN 933-8 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego |
| - PN-EN 933-4 | Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu |
| - PN-EN 1097-6 | Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości |

Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

## 10.2. Inne dokumenty

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001

- Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa,1997

- PB-TB-01/2001 Procedura badawcza IBDiM. Badanie odporności betonu na działanie soli

odladzających

Uwaga:

Wszelkie roboty ujęte w STWiORB należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy.